ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 Способ получения агломерированного осколочного порошка тантала включающий:

- размалывание гидрида тантала до заданной крупности;

- первую термообработку (в инертной среде или в вакууме) с целью дегидрирования и агломерации;

- размалывание агломератов, полученных в результате первой термообработки, до заданной крупности;

- вторую термообработку (в инертной среде или в вакууме) с целью агломерации;

- размалывание агломератов, полученных в результате второй термообработки, до заданной крупности,

отличающийся тем, что:

- гидрид тантала размалывают до крупности не более 30 мкм;

- перед первой термообработкой порошок гидрида тантала уплотняют путём утряски;

-термообработку проводят в обечайках высотой не менее 10мм и диаметром не менее 80 мм;

- агломераты, полученные в результате первой термообработки, размалывают до крупности менее 355 мкм;

- размолотый и просеянный через сито с размером стороны ячейки не более 355 мкм порошок дополнительно просеивают через сито с размером стороны ячейки не более 66 мкм;

-второй термообработке при максимальной температуре от 1520°С до 1650°С подвергают только фракцию порошка крупностью менее 66 мкм;

- агломераты, полученные в результате второй термообработки, размалывают до крупности менее 355 мкм;

- смешивание надрешётной фракции порошка, полученного в результате дополнительного просеивания молотого порошка после первой термообработки, с подрешётной фракцией порошка, полученного в результате размола и просеивания агломератов второй термообработки.

2 Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрид тантала размалывают до средней крупности от 3,5 мкм до 3,9 мкм (удельная поверхность от 920 см2/г до 1030 см2/г);

3 Способ по п.1, отличающийся тем, что первую термообработку проводят при максимальной температуре от 1450°С до 1550°С;

4 Способ по п.1, отличающийся тем, что агломераты, полученные в результате первой и второй термообработки, размалывают и просеивают, по крайней мере, через одно из сит с размером стороны ячейки 355 мкм, 315 мкм, 250 мкм;

5 Способ по п.1, отличающийся тем, что размолотый порошок дополнительно просеивают, по крайней мере, через одно из сит с размером стороны ячейки 66 мкм, 63 мкм, 50 мкм, 45 мкм, 40 мкм, 37 мкм;

6 Агломерированный осколочный порошок тантала, пригодный для производства конденсаторов, с удельным зарядом около 3900 мкКл/г при температуре спекания условных анодов 1800°С, имеющий насыпную плотность от 3,05 г/см3 до 3,96 г/см3, отличающийся тем, что имеет текучесть по ГОСТ 22899-98 (ИСО 4490-78) не более 40 с, имеет содержание кислорода не более 1750 млн-1 и среднюю крупность частиц по Фишеру от 9,0 мкм до 14,0 мкм;

7 Порошок по п.6, отличающийся тем, что массовая доля фракции крупностью менее 45 мкм составляет не более 30%;

8 Порошок по п.6, отличающийся тем, что имеет удельный заряд, измеренный при температуре спекания условных анодов 1800°С, составляет от 3500 мкКл/г до 4500 мкКл/г, а измеренный при температуре спекания условных анодов 2050°С - от 2670 мкКл/г до 3400 мкКл/г;

9 Порошок по п.6, отличающийся тем, что имеет удельный ток утечки, измеренный при температуре спекания условных анодов 1800°С, не более 0,5 нА/мкКл, а измеренный при температуре спекания условных анодов 2050°С - не более 1,0 нА/мкКл;

10 Порошок по п.6, отличающийся тем, что усилие разрушения условных анодов массой 0,23 г, спрессованных из порошка с 2% салициловой связки до плотности 8,0 г/см3 и диаметром 3,0 мм, составляет не менее 34,3 Н (3,5 кгс);

11 Порошок по п.6, отличающийся тем, что тангенс угла диэлектрических потерь условных анодов, измеренный при температуре спекания условных анодов 1800°С, составляет не более 7,0%, а измеренный при температуре спекания условных анодов 2050°С - не более 4,0%;

12 Порошок по п.6, отличающийся тем, что усадка по объёму при спекании условных анодов при температуре 1800°С составляет не более 12% при этом плотность спечённых условных анодов не более 9,0 г/см3, а при спекании условных анодов при температуре 2050°С усадка по объёму составляет не более 24% при этом плотность спечённых условных анодов не более 10,0 г/см3;

13 Порошок по п.6, отличающийся тем, что напряжение пробоя, измеренное при температуре спекания условных анодов 1800°С, составляет не менее 300 В, а измеренное при температуре спекания условных анодов 2050°С - не менее 340 В.