ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Гипсокартон, содержащий:

слой сердечника плиты, содержащий затвердевший гипс, передний первый бумажный покрывающий лист, имеющий внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность, причём внутренняя поверхность находится в контакте с первой лицевой стороной сердечника плиты; и

задний второй бумажный покрывающий лист, имеющий внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность, причём внутренняя поверхность находится в контакте со второй лицевой стороной сердечника плиты;

при этом внутренняя поверхность по меньшей мере одного из переднего первого бумажного покрывающего листа и заднего второго бумажного покрывающего листа покрыта слоем крахмала, причем слой крахмала образуется в результате нанесения по меньшей мере на один из переднего первого бумажного покрывающего листа и заднего второго бумажного покрывающего листа содержащей крахмал композиции, которая по существу свободна от каждого из гипса, неорганического наполнителя и полимера;

причем слой крахмала представляет собой сплошной слой крахмала на всей внутренней поверхности по меньшей мере одного из переднего первого бумажного покрывающего листа и заднего второго бумажного покрывающего листа;

причем слой сердечника плиты дополнительно содержит дополнительный крахмал; при этом слой сердечника находится между передним первым покрывающим листом и задним вторым покрывающим листом,

при этом слой сердечника образуется в результате затвердевания между передним первым бумажным покрывающим листом и задним вторым бумажным покрывающим листом водной суспензии, содержащей смесь воды и штукатурного гипса, причём штукатурный гипс содержит полугидрат сульфата кальция, при этом водная суспензия содержит:

крахмал для обеспечения дополнительного крахмала в слое сердечника; по меньшей мере 60% мас. указанного полугидрата сульфата кальция в расчете на сухое вещество, от около 500 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция, и указанную воду при массовом соотношении воды к полугидрату сульфата кальция от 0,2:1 до 1,2:1.

2. Гипсокартон по п.1, в котором слой крахмала содержит сырой крахмал.

3. Гипсокартон по п.1, в котором слой крахмала содержит смесь сырого крахмала и вареного крахмала.

4. Гипсокартон по п.1, где водная суспензия содержит от около 1000 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция.

5. Гипсокартон по п.1, в котором слой крахмала нанесен на внутреннюю поверхность в количестве от около 0,5 фунта/MSF (2,5 г/м2) до около 15 фунтов/MSF (73 г/м2).

6. Гипсокартон по п.1, в котором задний второй бумажный покрывающий лист содержит перфорационные отверстия.

7. Гипсокартон по п.1, в котором слой крахмала нанесен на внутреннюю поверхность переднего первого бумажного покрывающего листа и внутреннюю поверхность заднего второго бумажного покрывающего листа, причем слой крахмала представляет собой немигрирующий крахмал, характеризующийся молекулярной массой по меньшей мере 15000 Дальтон.

8. Способ изготовления гипсокартона по п.1, причем указанный способ включает: приготовление водной суспензии, содержащей смесь воды и штукатурного гипса, причём штукатурный гипс содержит полугидрат сульфата кальция, при этом водная суспензия содержит смесь из:

крахмала для обеспечения дополнительного крахмала в слое сердечника; по меньшей мере 60% мас. указанного полугидрата сульфата кальция на сухой основе,

от около 500 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе (мас.ч.) указанного полугидрата сульфата кальция, и воды при массовом соотношении воды к полугидрату сульфата кальция от 0,2:1 до 1,2:1; а также распределение водной суспензии между передним первым бумажным покрывающим листом и задним вторым бумажным покрывающим листом, причём каждый покрывающий лист имеет внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;

при этом внутренняя поверхность по меньшей мере одного из переднего первого бумажного покрывающего листа и заднего второго бумажного покрывающего листа покрыта слоем крахмала, причём гипсовая суспензия находится в контакте со слоем крахмала;

причем слой крахмала представляет собой сплошной слой крахмала на всей внутренней поверхности по меньшей мере одного из переднего первого бумажного покрывающего листа и заднего второго бумажного покрывающего листа;

причем слой сердечника плиты дополнительно содержит дополнительный крахмал; затвердевание полугидрата сульфата кальция с образованием панели, содержащей гипсовый сердечник, содержащий дигидрат сульфата кальция; и

сушку панели и нарезание панели на гипсовые плиты, имеющие один или более заданных размеров.

9. Способ по п.8, в котором задний второй бумажный покрывающий лист имеет перфорационные отверстия.

10. Способ по п.8, отличающийся тем, что полугидрат сульфата кальция включает синтетический гипс, содержащий одну или более хлоридных солей.

11. Стеновая система, содержащая каркас и плиту гипсокартона по п.1, прикрепленную к каркасу, в которой внешняя поверхность переднего первого бумажного покрывающего листа обращена в сторону от каркаса.