ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ ямочного выщелачивания металлов, включающий подачу выщелачивающего реагента, откачку продуктивного раствора, отличающийся тем, что руду загружают послойно в яме, оборудованной внутри водонепроницаемыми стенками и дном и разделенной на блоки, сооружают скважины в яме и настилают яму сверху водонепроницаемым слоем, далее подают выщелачивающий раствор до полного заполнения ямы с одновременной откачкой продуктивного раствора из ямы и извлечением металла из продуктивного раствора.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что водонепроницаемый слой представляет собой водоупор толщиной не менее 0,5 метра.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что яму дополнительно снабжают приямками для полного откачивания продуктивных растворов.